MATERIALE  DE  INSTALAŢII

1.  ProprietaŢile  generale  ale  materialelor

Proprietăţi fizice

Proprietăţi mecanice

2.  LianŢi  minerali

Lianţi nehidraulici

Lianţi hidraulici

3. betoane  cu  lianŢi  minerali

Proprietăţi. Clasificare.

Influenţa componenţilor asupra proprietăţilor

Influenţa temperaturilor asupra proprietăţilor

Betoane uşoare

4.  Materiale  METALICE

Pile electrochimice.Coroziune.Protecţie împotriva coroziunii

Aliaje metalice. Diagrame de stare

Aliage Fe-C. Oţeluri şi fonte

Metale şi aliage neferoase

1.  ProprietĂŢile  generale  ale  materialelor

Proprietăţi fizice

Proprietăţi mecanice

Materiale compozite :

Materiale compozite integrate structural : metal, ceramică, sticlă

Materiale compozite disperse şi armate : beton, polimeri

Materiale asociate : panouri multistrat

Beton greu pe faţa rece

Beton greu pe faţa caldă

Material

termoizolator

Material

hidroizolator

Încercări, analize, probe medii reprezentative

Nedistructive

Distructive

1.1. ProprietĂŢi  fizice

DENSITATEA

ρ=mV, kg/m3

absolută					aparentă				în vrac (gramadă)

V						Va					Vg

| Materialul | ρ=mV, kg/m3 | Materialul | ρ=mV, kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Oţel | 7800-7900 | Căramidă | 2500-2800 |
| Ciment | 2900-3100 | Sticlă | 2500-3000 |
| Granit | 2700-2800 | Calcar | 2400-2600 |
| Nisip | 2600-2700 | Lemn | 1500-1600 |

| Materialul | ρ=mVa, kg/m3 | Materialul | ρ=mV, kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Oţel | 7800-7850 | Beton usor | 500-1800 |
| Granit | 2600-2800 | Caramidă | 1600-1800 |
| Beton greu | 2000-2500 | Vată minerală | 200-400 |

C = VVa∗100 = ρaρ∗100		Vgoluri = Vg−VaVg=ρa−ρgρa * 100

Ptot = Vtot poriVa=Va−VVa=1−VVa=1−c=1−ρaρ

Pa = V pori deschisiVa=m2−m1Va * 100

COMPORTAREA  MATERIALELOR  FAŢĂ  DE  APĂ

a) Absorbţia de apă

Am=mapa absorbitam1∗100=m2−m1m1100 ; Av=m2−m1Va100

b) Higroscopicite, % masic

c) Umiditate		Ur=m1−m2m1100 ;

d) Stabilitate la apă	K=RSRU,     K > 0.8

e) Permeabilitate la apă		Q=KΔP⋅S⋅τl

Gradul de impermeabilitate la apă

P2, P4, P8, P12, P16

PxP

f) Rezistenţa la îngheţ - dezgheţ (Rezistenţa la gelivitate)

η=Ru−RgRu∗100

G50, G100, G150		-17°C - +20°C

 < 25%,         DEdEd < 15 %

Comportarea  materialelor  la  încălzire

# Aspecte calitative

Materiale anorganice

mărirea porozităţii (ghips, calcar)

reducerea porozităţii (vitrifiere, clincherizare), fondanţi

deformare

refractare (Tr > 1580°C),

greu fuzibile (1350 < Tr < 1580°C),

fuzibile (Tr < 1350°C),

degradare prin exfoliere (beton)

Materiale organice

interval de înmuiere (bitum)

ard şi se descompun

temperatura de combustie şi de inflamabilitate

rezistenţa la foc (combustibile, greu combustibile şi ne combust.)

# Aspecte cantitative

Conductivitate termică

T1

Q

T2



Q=λΔT⋅S⋅tl, W/m*K

| Materialul | , W/mK | Materialul |  | , W/mK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oţel | 58 |  | 1000 | 0,41 |
| Cupru | 393 | BCA | 800 | 0,29 |
| Aluminiu | 225 | a, kg/m3 | 600 | 0,21 |
| Granit | 2,9-3,3 |  | 400 | 0,14 |
| Beton armat | 2,03-1,62 |  | 300 | 0,13 |
| Beton greu | 1,0-1,6 | Lână minerală |  | 0,06-0,08 |
| Cărămidă | 0,8-0,9 | Polistiren expandat |  | 0,035 |
| Apă | 0,59 | Aer |  | 0,02 |

### Dilatanţa termică

α=Δll0⋅ΔT=εΔT,grad−1 , γ=ΔVV0⋅ΔT,grad−1, σ=E⋅ε=α⋅E⋅ΔT

Oboseală termică		Şoc termic		Cuarţ ( = 510-7 grad –1)

## 1.2. PROPRIETĂŢI  MECANICE

#### Încărcări, sarcini, acţiuni, solicitări

permanente, temporare, excepţionale

statice, dinamice, ciclice

F

Fmax

timp

statice

 100 N/mm2s

dinamice

alternant

oscil

pulsant

timp

timp

### Rezistenţă mecanică

PB

PC





ΔP

PA

PD

ΔA

p=limΔA→0ΔPΔA=dPdA

σ=FS0,      Nm2,Nmm2, 106Nm2=MPa,    daNmm2,daNcm2