DeformaŢii

Deformaţii elastice

b’

l’





a

b

l0

a’

e=a©-aa=l©−l0l0=Dll0, alungire specifică liniară

et=b-b©b, contracţie specifică transversală

e= E* E modul de elasticitate longitudinal

(modulul lui Young)

 efort unitar longitudinal

FS0=E Dll0   Hooke







 = G*  G modul de elasticitate transversal

 efort tangenţial

 lunecare specifică

E, G, 

 = ete, G = E/2(1+)

Exemplu - OL 37 : e = 160 N/mm2

E = 2.1*105 N/mm2

G = 0.8*105 N/mm2

  10-3 = 1 mm/m

 = 0.3

Deformaţii plastice

deformaţie plastică			   rupere

Diagrame de întindere (Curbe caracteristice. Curbe efort - deformaţie)

Cu, Al

s=FS0,MPa

Plastic

(Ductile)

Beton

Sticla

Fonta

Casante

(Fragile)

e=Dll0∗100

Curba caracteristică a unui oţel moale

EE

EE

AE

EE

max

r real

r conv.

c(0,2)

e(0,01)

p(10)

tot

plas

el

r

s=FS0,MPa

e=Dll0∗100, %

Limita de proporţionalitate - p, 10

Limita de elasticitate - e, 0.01

Limita de curgere - c, 0.2		Fluaj, curgere lentă

Metode distructive de încercare a materialelor.

Încercări statice, dinamice şi ciclice

Încercări statice

a) Rezistenţa la întindere axială (tracţiune), (t, Rt)

Rt=FmaxS0, MPa, Nmm2

S0

S0

b) Rezistenţa la compresiune (Rc)

Rc=FmaxS0

c) Rezistenţa la încovoiere statică (Rînc)

F

b

h

l

Rinc=MW=32F*lb*h2

Rt=0.5932F*lb*h2=3.54F*lb*h2

d) Duritatea (Metoda Brinell)

F

D

HB=FA=Fp∗D2D-D2−d2

Încercări dinamice

a) Rezistenţa la compresiune prin şoc

h

G

Rc soc=LV=G (h1+h2+.......hn)V=Gi=1nhiV, J/m3

b) Rezistenţa la încovoiere prin şoc (K)

b

a

R2

R1

G

h

KCVW0/a/b = G*hS0=WS0, J/cm2, (W0 = 300 J)

Încercări ciclice

a) Rezistenţa la oboseală (diagrama Wöhler)

t

s

n

l

n (106 - 108)

n

n

l

b) Rezistenţa la uzură (Ru)

G

Ru=DMS0=M-M0S0, kg/m2

Metode nedistructive de încercare a materialelor.

Avantage : nedistructiv			Dezavantage : erori 50 - 10 %

in situ

soluţii unice

rapide şi economice

Metode mecanice

Rezistanţa = f(duritate)

a) Metode bazate pe amprentă

Rc

MPa

Rcx

d, mm

dexp

Rc=CtdD−4

Ct = Cp*Cm*Cu

b) Metode bazate pe recul

Metode acustice

Ultasunete  = 20-200 Hz (40-100) ; v, t = f(Rc, defecte, E)

C

A

R

E

G

PROBA

d

Vs.c.= 5 000 m/s ; Vaer = 340 m/s

Rezistenţa la compresiune

Rc

MPa

Rcx

Vexp

V, m/s

Rc=a*eb*V

Rc = Rcx*Ct

Defectoscopia

t0

t1

b

l

b=l*t1t02−1

Modulul de elasticitate dinamic (Ed)

Ed=V2∗ρa1+μ1−2μ1−μ

Metode atomice (X, gama)

Defectoscopie radiologică

Ix=I0∗eλ*x