LIANŢI  MINERALI

Hidraulici

(Cimenturile)

Nehidraulici

Argilă

Var gras

Ipsosuri

Aluminoase

Portland

(Silicioase)

IpsosuriLE

CaSO42H2O                  CaSO40,5H2O                       CaSO4

Anhidrit III, solubil

trigonal

Semihidrat

trigonal

Dihidrat

monoclinic

Anhidrit I, inert

monoclinic

Anhidrit II, insolubil

rombic

150-200 C

100-150C

340 C

1200 -1550 C

1180 C

CaO + SO3                            CaSO4                                CaSO4

| Proprietatea |  |  |
| --- | --- | --- |
| Timpul de priză, min | 25 - 30 | 15 - 20 |
| Apa pentru pastă de consistenţă normală, % | 47 | 26 |
| Temperatura de deshidratare până la anh.III | 170 | 210 - 215 |
| Rezistenţa la compresiune după o oră, N/mm2 | 5,6 | 56 |
| Rezistenţa la tracţiune după o oră, N/mm2 | 1,3 | 6,6 |

Ipsosul de construcţii

180-200ºC

CaSO42H2O                  CaSO40,5H2O + CaSO4



65 - 90 %

Ghips

Solubilitate

10 g/L

Solubilitate

2 g/L

Priza

după 4 min.      înainte de 30 min.

Încetinitori de priză : Na2SiO3, Na2CO3, Ca(OH)2

polimeri organici, clei

Proprietăţi : porozitate 50- 60 %

a = 1000 kg/m3

stabilitate termică 1200 C

rezistenţe mecanice mici ; < 10 % ciment

pH = 6,5 - 7,0 ; adaus de Ca(OH)2 ; rabiţ galvanizat

armare cu trestie, carton

Alte ipsosuri :  de modelat

de mare rezistenţă

alaunat - KAl(SO4)2 12 H2O

Condiţii de calitate: fineţe, apă consistenţă nor., timp priză, rezistenţe