LIANŢI  HIDRAULICI

Cimenturi Portland (silicioase)

Fabricare

n SiO2Al2O3pH2O  +  Fe2O3

argilă       +          impurităţi

(25 - 20 %)

CaCO3

calcar

(75 - 80 %)

CaO + CO2

Fe2O3

Al2O3

SiO2

500C

600C

800C

CaOAl2O3

2CaOFe2O3

900C

2CaOSiO2

1250C

2CaOSiO2

3CaOAl2O3

1300C

4CaOAl2O3Fe2O3

1450 - 1500C

3CaOSiO2

1200C

Extragerea materiei, concasare, dozare, măcinare, omogenizare, ardere, răcire bruscă, măcinarea clincherului cu ghips (3-5 %),

Cuptoare circulare rotative : 100-150 m ;  = 3-6 m ; 1-2 rot/min

Adaosuri de corecţie : diatomit (SiO2) ; bauxită (Al2O3) ;

cenuşă de pirită (Fe2O3)

Cs=% CaO2.8*%SiO2+1.1∗%Al2O3+0.7∗%Fe2O3100

3CaOSiO2-------------(C3S)-----Alit

2CaOSiO2 ------------(C2S)-----Belit

3CaOAl2O3-----------(C3A)----Celit II

4CaOAl2O3Fe2O3---(C4AF)—CelitI (Brownmillerit)

Clincher : 	CaO	60 - 67 %

SiO2		19 - 24

Al2O3	4 - 7 %

Fe2O3	2 - 6 %

Priză şi întărire

Reacţii de hidratare - hidroliză

3CaOSiO2 + H2O   x CaOSiO2n H2O + Ca(OH)2

gel			cristalin

x  2

2CaOSiO2 H2O  x CaOSiO2n H2O + Ca(OH)2

gel			cristalin

3CaOAl2O3 + H2O  3CaOAl2O36 H2O

cristalin

4CaOAl2O3Fe2O3+H2O3CaOAl2O36 H2O+Fe2O3n H2O+Ca(OH)2

cristalin			gel		cristalin

3CaOAl2O3 + 3 (CaSO42H2O) + 26H2O



3CaOAl2O33 CaSO432 H2O

Hidrosulfat aluminat de

calciu trisulfatic (etringit)

Expansiune sulfatică

V = 227 %

CaO + H2O  Ca(OH)2		< 2 %

MgO + H2O  Mg(OH)2		< 3 %

după 1 oră / înainte de 10 ore

(10 minute / 30 minute)

Geluri de hidrosilicaţi - 200-400 m2/g ;

pH  12

Fenomene însoţitoare

Contracţii : plastică, hidraulică (S/V), termică

Discontinuităţi structurale : fisuri, pori, defecte

Pori de gel : 15-30 A, 25-28 %

Pori capilari : < 0,5 m, 30 %

Pori sferici : zeci-100 m

250

Rc, N/mm2

a/c=0,35

a/c=0,40

a/c=0,50

a/c=0,60

Porozitatea capilară, %

200

150

100

50

50

40

30

20

10

Proprietăţile tehnice ale constituenţilor mineralogici

Apă, %

30

C3A

C4AF

C3S

20

10

7

28

180

C2S

Timp, zile

Q, J/g

900

C3A

C3S

600

300

7

28

180

C2S

Timp, zile

C4AF

Rc, N/mm2

60

C3A

C4AF

C3S

30

15

7

28

180

C2S

Timp, zile

## Rezistenţa caracteristică

Prisme 40*40*160

c : n =1 : 3

a/c = 0,5

0,08 - 2 mm

2500-3000 cm2/g

3500-5000 cm2/g

7000-8000 cm2/g

Durabilitatea pietrei de ciment

Agresiuni chimice, îngheţ - dezgheţ, apă sub presiune, solic. mecanice

Decalcifierea betonului (Tipul I)

Ca(OH)2 + ape moi ; + CO2 ; acizi ; grăsimi ; săruri solubile de Ca

pH  7, coroziunea armăturii

Expansiunea pietrei de ciment (Tipul II)

C3A + CaSO4  etringit

Măsuri

Ciment ( < 4 % C3A ; limitat C3S)

Structură compactă

Tratarea suprafeţei

Tipuri de cimenturi portland fabricate în SUA

C3S+C2S = 70-75 % ; C3A+C4AF =25-21 %

| Tipul | Compoziţia medie, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C3S | C2S | C3A | C4AF | CaSO4+CaO+MgO |
| I Portland obişnuit | 49 | 25 | 12 | 8 | 6 |
| II Portland modificat | 46 | 29 | 6 | 12 | 7 |
| III P. cu întăr rapidă | 56 | 15 | 12 | 8 | 9 |
| IV P. cu căld. redusă | 30 | 46 | 5 | 13 | 6 |
| V P. rezist. la sulfaţi | 43 | 36 | 4 | 12 | 5 2C3A+C4AF<20% |