Compoziţia diferitelor tipuri de cimenturi

|  |  | Compoziţia, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul | Denumire |  | Adaosuri, % |  |  |  |  |  |  |  |  | Exemplu |
|  |  | Clincher | Zgură | Puzzolane |  |  | Cenuşă |  |  |  |  | de |
|  |  | K* | S* | P* | Q* |  | V* |  | W* |  | notaţie |  |
| I | Portland obişnuit (PO) (unitar) | 95-97 | - | - | - |  | - |  | - |  | I 32,5* ;I 32,5R* I 42,5 ;I 52,5R H I 32,5 ; H* I 42,5 SR I 32,5 ; SR* I 42,5 |  |
| II | Cimenturi portland compozite | 80-94 65-79 | 20-6 35-21 |  |  |  |  |  |  |  |  | II/A-V32,5 ; H II/A-S II/B-S32,5 ; H II/B-S |
| III | Cimenturi de furnal | 35-64 20-34 | 65-36 80-66 | - |  | - |  | - |  | - | III/A-32,5 ; H III/A III/B-32,5 ; H III B-S |  |
| IV | Cimenturi. puzzolanice | 65-90 40-64 |  | 35-10 60-36 |  |  |  |  |  |  |  | IV/A-32,5 IV/B-32,2 |
| V | Cimenturi compozite | 40-64 20-39 | 30-18 50-31 | 30-18 55-30 | - |  | - |  | - |  | V/A-32, V/B-32,5 |  |

* R-întărire rapidă ; K-clincher de ciment ; S-zgură ; P-puzzolane naturale (tras) ; Q-puzzolane industriale ; V-cenuşă silico-aluminoase ; W-cenuşă silico-calcică ; H-ciment hidrotehnic ; SR- ciment rezistent la sulfaţi ; 32,5 clasa de rezistenţă

Clasa de rezistenţă şi rezistenţele mecanice la compresiune ale cimentului alb (SR 7055/96)

|  | Clasa | Rezistenţa le compresiune, N/mm2 |  |  | Compoziţia, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortul | de | Rezistenţa iniţială min. |  | Rezistenţa |  | Clincher | Calcar |
|  | rezistenţă | 2 zile | 7 zile | 28 zile |  | + ghips | min. |
|  | 32,5 | 10 | - | 32,5-52,5 |  |  |  |
| I A | 42,5 | 12,5 | - | 42,5-62,5 |  | 100 | - |
|  | 52,5 | 15 | - | min. 52,5 |  |  |  |
|  | 22,5 | - | 12,5 | min.22,5 |  |  |  |
|  | 32,5 | 10,0 | - | 32,5-52,5 |  | 85 | 15 |
| II A | 42,5 | 12,5 | - | 42,5-62,5 |  |  |  |
|  | 52,5 | 15,0 | - | min. 52,5 |  |  |  |

Exemplu : I A 42,5 b (b-grad de alb de 78 %) ; II A 42,5 c (c- grad de alb de 80 %)

Echivalări între cimenturi româneşti (STAS 388/80 ; 3011/83 şi SR 388/96 ; 3011/96)

| Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cimenturi SR 388/96 ; 3011/96 | I 32,5 R | I 42,5 R | I 52,5 R | H I 32,5 | H I 42,5 | SR I 32,5 | SRI42,5 |
| Echivalenţă aproximativă | P40 ;P45 | P45 ;P50 | P55 | H35 | Nu are | SR35 | Nu are |