Tipuri de cimenturi

C3S + C2S = 70-75 % faţă de C3A + C4AF = 25-21 %

Adaosurile cimentoide

Adaosurile hidraulice (puzzolanice)

Adaosurile inerte

Cimenturi  aluminoase

Calcar (CaCO3) şi bauxită (Al2O3nH2O)

Compoziţia oxidică este : Al2O330-80 %, CaO 20-45 %, SiO2 0-5 % şi Fe2O3 5-10 %.

Constituenţi mineralogici : CaOAl2O3 (CA), 2 CaO SiO2 (C2S)

### max. 29 %

Priză şi întărire

T ≈ 20C

CaOAl2O3 + 10 H2O                      CaOAl2O310 H2O

Hexagonal,  = 1720 kg/m3

T =35 - 40C

2CaOAl2O38 H2O                          3CaOAl2O36 H2O + Al2O3n H2O

Cubic,  = 2520 kg/m3

După 24 ore 50-60 MPa după 3 zile 70-80 MPa,

Temperaturi 1600-1700 C

Rezistă la acţiuni corozive : Ca(OH)2, C3A

Tipuri : topite C I 40 A, cu 40 % Al2O3,

superaluminoase C I 62 A ; C I 70 A ; C I 80 A,

Cimenturi speciale

Cimenturi fără contracţie şi cimenturi expansive

un component de bază - ciment portland,

un agent expansiv - etringitului, a Mg(OH)2, etc.,

un stabilizator - zgura de furnal.

c

b

APĂ

AER

timp

a

+ DLL,mmm

a. cim.p. cu contracţie

b. cim. fără contracţie

c. cim. expansiv (E 25)

2.5 %

- DLL,mmm

Cimenturi antiacide

Nisip cuarţos, Na2CO3 (K2CO3) şi cărbune

1300-1400 C          sticla solubilă

Na2SiO3 (Na2On SiO2)

Na2On SiO2 + (2n+1) H2O            Si (OH)4 + 2 NaOH

sticlă solubilă				  		gel	    peptizant

Neutralizat de CO2 şi HF

Policondensare, rigidizare şi cristalizare împreună cu pulberi silicioase (bazalt, granit)

Priza începe după 30 minute şi se sfârşeşte după 4-8 ore.

Rc =6 N/mm2, Δm < 8 %