#### Betoane cu lianţi minerali

Definiţie. Clasificare

Densitatea aparentă

| Densitate | > 2500 | 2500-2201 | 2200-2001 | < 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria |  | Normale |  |  |
| betonului | Foarte greu | Greu | Semigreu | Uşor |

## Rezistenţa la compresiune

# Rezistenţa caracteristică (fbk)

| Clasa de rezis. | C 4/5 | C 8/10 | C 12/15 | C 16/20 | C 20/25 | C 25/30 | C 30/37 | C 40/50 | C 45/55 | C 50/60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fbk cilin. N/mm2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| fbk cub N/mm2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 50 | 55 | 60 |
| C 140/86 | Bc 5 | Bc 10 | Bc 15 | Bc 20 | Bc 25 | Bc 30 | - | Bc 50 | - | Bc 60 |

Gradul de impermeabilitate

| Adâncimea limită de pătrundere a apei, mm |  | Presiunea |
| --- | --- | --- |
| 100 | 200 | maximă a apei |
| Gradul de impermeabilitate al betonului |  | bari |
| P410 | P420 | 4 |
| P810 | P820 | 8 |
| P1210 | P1220 | 12 |

P2, P6, P10 ; P16, P20, P24

Gradul de gelivitate

| Gradul de gelivitate | G50 | G100 | G150 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. de cicluri | 50 | 100 | 150 |

Destinaţie

Betoane obişnuite (construcţii civile, industriale, agricole, poduri), betoane hidrotehnice (baraje, ecluze, canale), betoane rutiere şi betoane cu destinaţii speciale (antiacide, refractare, rezistente la uzură, pentru protecţia contra radiaţiilor).

Proprietăţile  betonului

Proprietăţile betonului proaspăt

Densitatea aparentă, lucrabilitatea, cantitatea de aer oclus

h

400 mm

300 mm

Gc=h1h2=400400−Dh

|  | Tasare, mm |  | ### Remodelare VE-BE, s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T2 | 30±10 | V0 |  | > 31 | ## Foarte vârtos |
|  | T3 | 70±20 | V1 |  | 30-21 | Vârtos |
| Clasa de | T3/T4 | 100±20 | V2 |  | 20-11 | Slab plastic |
| consistenţa | T4 | 120±20 | V3 |  | 10-5 | Plastic |
|  | T4/T5 | 150±30 | V4 |  | < 4 | Fluid |
|  | T5 | 180±30 |  |  |  | Foarte fluid (Superplastifianti) |
|  | Răspândire, mm |  | Grad de compactare |  |  |  |
|  | F0 | < 340 | C0 | > 1,46 |  | ## Foarte vârtos |
|  | F1 | 340-410 | C1 | 1,45-1,26 |  | Vârtos |
| Clasa de | F2 | 420-480 | C2 | 1,25-1,11 |  | Slab plastic |
| consistenţa | F3 | 490-600 | C3 | 1,10-1,04 |  | Plastic |
|  |  |  |  |  |  | Fluid |
|  |  |  |  |  |  | Foarte fluid |

Cantitatea de aer oclus, < 5 %, aditivi plastifianţi antrenori de aer

## Proprietăţile betonului întărit

Structura betonului întărit

Adeziune mecanică, prin epitaxie şi chimică

Porozitatea max. 5-7 %, a/c = 0,35-0,70 ; a/c = 0,25-0,28 ; a/c = 0,25

Rezistenţele mecanice

Rezistenţa la compresiune (Rc, Rb)

f

R cu frecare > R fără frecare

,

N/mm2

v1

v2

v1 > v2

, %

direcţia de turnare,

Rc20 = 1,10 Rc30 = 0,90 Rc10, sau Rcil / Rcub =0,8

fbk şi clasa betonului (C)

cilindru (φ = 150mm si d = 300 mm) sau cub (l = 150 mm), cu frecare, perpendicular, condiţii standard, statistic-3-14

| Clasa | C 8/10 | C 12/15 | C 16/20 | C 20/25 | C 25/30 | C 40/50 | C 50/60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radmin, N/mm2 | 9 | 13,5 | 18 | 22 | 27 | 45,5 | 54,5 |
| Rad, N/mm2 | 12,5 | 17,5 | 23,5 | 29,5 | 35,5 | 59 | 70 |

| Latura cubului, mm | Aria, mm2 |  max. agregat, mm |
| --- | --- | --- |
| 100 | 10 000 | 20 |
| 141 | 20 000 | 31,5 |
| 150 | 22 500 | 31,5 |
| 200 | 40 000 | 40 |
| 300 | 90 000 | 40-70 |

- max + 6 mm  distanţa minimă dintre armături,

- max  1/5 din dim. minimă a elementului cu excepţia plăcilor,

- max  1/3 din grosimea plăcilor,

- max 1/6 din grosimea elementelor monolit.

Frecventa rezultatelor

%

1

2

< 5 %

Rbk, N/mm2

30

30

20

25

15

10

Rezistenţa la întindere sau la tracţiune Rt

Betonul armat şi precomprimat

Întindere axială, întindere din încovoiere şi despicare

Rtd=2⋅Fp⋅S, N/mm2

Permeabilitatea la apă ; Rezistenţa la îngheţ dezgheţ repetat

Influenţa componenţilor asupra proprietăţilor betonului

2400

2200

100

300

500

a

kg/m3

Beton proaspăt

Beton la 28 zile

Dc, kg/m3

200

400

600

R

N/mm2

Rc

Rt

Dc, kg/m3

Ciment, apă, agregate : calitate, dozaj

0,5

0,3

Rc

N/mm2

a/c

Vibrare

Manual

Rb = K⋅Rcca−0,5

K=0,50 agregat de concasaj

K=0,45 agreg. de balastieră