Materiale  metalice

Caracteristici structurale. Proprietăţi

¶2y¶x2+¶2y¶y2+¶2y¶z2+8p2mh2E−Vy=0

En=-m⋅e48⋅n2⋅h2

E

3s1

2p6

2s2

1s2

+

+

r

r > 4,3 Å

E

2p6

2s2

1s2

+

r = 4,3 Å

r

3s1

+

E

Bandă de conducţie

Zona interzisă

Bandă de valenţă

E

Bandă de conducţie

Bandă de valenţă

CVC

NC = 8

48 plane

Fe, Cr, W

CFC

NC = 12

12 plane

Fe, Cu, Pb,Au

HC

NC = 12

3 plane

Zn, Sn, Mg

912C

Fe             Fe 

Max. 2,11 % la 1148C

Austenita

Max. 0,02 % la 727C

Ferita

Magnetic

1538

1394

912

770

Ar4

Ar3

Ar2

Ar1

727

TC

600

400

Timp

800

1000

1200

1400











Nemagnetic

T Curie

Cementarea - saturare în carbon 0,6-3 mm

răcire

920 -950 C

HB = 200

ferita                       austenită                 cementită (Fe3C)

HB = 700

HB = 80 daN/mm2

Pile electrochimice.

Coroziunea metalelor şi protecţia împotriva coroziunii

Potenţialul de electrod

M              M+z + ze

red             ox + e

Zn

Zn+2

Cu

Cu+2

eee

Cu +2 + 2e             Cu

se reduce

Zn              Zn +2 +2e

se oxidează

E = red catod - red anod = red catod – (-ox anod) = ox anod + red catod,

E = ox anod + red catod,

E = ox + red, V

| Electrodul redox | Reacţia red ox + e | ox0, V | red0, V |
| --- | --- | --- | --- |
| LiLi+ | Li Li+ + e | + 3,02 | - 3,02 |
| CaCa2+ | Ca Ca2+ + 2e | + 2,87 | - 2,87 |
| ZnZn2+ | Zn Zn2+ + 2e | + 0,761 | - 0,761 |
| FeFe2+ | Fe Fe2+ + 2e | + 0,440 | - 0,440 |
| SnSn2+ | Sn Sn2+ + 2e | + 0,136 | - 0,136 |
| PbPb2+ | Pb Pb2+ + 2e | + 0,126 | - 0,126 |
| H2(Pt)2H+ | H2 2H+ + 2e | 0,000 | 0,000 |
| CuCu2+ | Cu Cu2+ + 2e | - 0,340 | + 0,340 |
| AgAg+ | Ag Ag+ + e | - 0,799 | + 0,799 |

Zn soluţie de Zn+2  soluţie de Cu+2 Cu

(-), anod	  joncţiune			(+), catod

a = fc

Zn  Zn+2, (a Zn+2)  (a Cu+2), Cu+2  Cu

red             ox + e

K=aox⋅aeared

pe = pK + lgaoxared		 = f(pe) = 2.303⋅R⋅Tz⋅Fpe

red = 0red + 0.059zlgaoxared

Zn (s) + Cu+2(sol)                  Zn+2 (sol) + Cu (s)

K=aZn+2⋅aCuaZn⋅aCu+2=aZn+2aCu+2=1037.2

Fe (s) + Cu+2(sol)                  Fe+2 (sol) + Cu (s)

e

Zn

Determinarea experimentală a lui εox M0

E=εox M0

H2

M

M+

HCl

M  M+ (aM+ = 1)  H+ (aH+ = 1)  H2 (1 bar), Pt

M              M+ + e			H+ + e              H2

(red1         ox1 + e)			(ox2 + e          red2)

red M = εredM0+0.059⋅lgaM+aM			εred H2 = εredH20+ 0.059⋅lgaH+pH212

ox M = εox M0 - 0.059⋅lgaM+aM

ox M = εox M0					εred H2 = 0

E = ox + red = εox M0 + 0 = εox M0

E = εox M0

Pile  electrochimice

1. Pila Daniell

e

SO4-2

Cu2+ + SO4-2

Zn2+ + SO4-2

Zn2+

Zn

ee

Cu2+

Cun

Zn  Zn+2, (a Zn+2)  (a Cu+2), Cu+2  Cu

(-), anod	  joncţiune			(+), catod

Zn              Zn2+ + 2e			Cu2+ + 2e          Cu

ox Zn = εoxZn0- 0.0592⋅lgaZn+2	εredCu = εredCu0+ 0.0592⋅lgaCu+2

E=εoxZn+εredCu=ε0oxZn+ε0redCu−0.0592lgaZn+2aCu+2

E=ε0oxZn+ε0redCu=E0=0.34+0.76=1.1  V

2. Pile uscate

(-)

1,5 V

(+)

MnO2 +NH4+Cl- + H2O

La anod (Zn) :

Zn        Zn+2 + 2e

La catod (C) :

MnO2 + H2O + e          MnO(OH) + OH-

3. Acumulatori

PbO2

Pb

(+)

(-)

H2SO4      2H+ + SO4-2

La anod (Pb) :

Pb      Pb+2 + 2e

Pb+2 + SO4-2        PbSO4

La catod (PbO2) :

PbO2 + 4H+ + 2e       Pb+2 + 2H2O

Pb+2 + SO4-2        PbSO4

Pb + PbO2 +2H2SO4          2PbSO4 + 2H2O

4. Pile de combustie

H2O

acid

Ti

(+)

O2

()

H2

Ti

La anod : 2H2       4H+ + 4e

La catod : O2 + 4H+ + 4e     2H2O

2H2 + O2         2H2O

5. Pilă pentru măsurarea pH-ului

eH2=eH20+0.059lgaH3O+=0−0.059pH

KCl

pHx

mV

eH2=-0.059pH

sticlă = f(pHx)

E = sticlă -r = f(pHx)-0,25

E = f(pHx)-0,25