TRATAMENTE  TERMICE

omogenizarea segregărilor dendritice,

TC

t3

t2

t1

timp

metale ecruisate  grăunţi poliedrici

reducerea dimensiunilor grăunţilor

eliminarea tensiunilor interne

Recoacerea oţelurilor

recoacere de omogenizare  recoacere de normalizare

recoacere de recristalizare

recoacere de detensionare

recoacere de înmuiere (globulizare)

200C

1148C

727C

CF

A

E

G

K

P

0,01

0,77

2,11

TC

C

 50C

S

A3

A1

Acem

Au

Au+Cem’’

Fe+Pe

Pe+Cem’’

1148C

727C

CF

A

E

G

K

P

0,01

0,77

2,11

TC

C

S

A3

A1

Au

Au+Cem’’

Fe+Pe

Pe+Cem’’

Acem

Călirea oţelurilor

160

Rt

c

Z%

120

80

daN/mm2

40

A%

800 C

600

400

200

Temperatura de revenire

TC

A3+30-50

A1+30-50

Sorbită

450-650

Martensită

100-250

timp

Călire

Revenire

Oţeluri hipoeutectoide

Oţeluri hipereutectoide

Martensită HB=650 daN/mm2

Sorbită HB=250 daN/mm2

Îmbunătăţire

Patentare

Dc

Călire superficială

TRATAMENTE  TERMOCHIMICE

C, N, Al, Cr, Ni, Si

Disocierea, adsorbţia, difuziunea

dQ=-D⋅dCdx⋅dS⋅dt

C

g/mol

Adâncimea, mm

D

cm2/s

T, K

x, mm

Timp, ore

Cementarea, oţeluri de cementare < 0,25 %C

BaCO3  BaO + CO2

CO2 + C (mangal)              2CO

2CO            CO2 + C (activ)

6-10 ore, 0,6-3,0 mm

Nitrurarea

NH3  N + 3/2 H2 ;

20-60 ore, T < A1 (500-550 C) ; N2+, N+ ; HV = 1 000 ; zecimi de mm

Cianurare şi carbonitrurare

NaCN, KCN, K4Fe(CN)6 ; 800-900C ; (CN)2 ; câteva ore

70-75 % C H4 + 30-25 % NH3

Aluminiere (alitare) ; AlCl3, 900-1000C ; 6-15 ore ; 0,3-1 mm

Siliciere

Zincare (sherardizare)

TIPURI  DE  OŢELURI  UTILIZATE  ÎN  CONSTRUCŢII

120

HB

KCU

Rt

Rt

c

c

Z%

300

90

200

100

60

daN/mm2

daJ/cm2

30

24

60

18

45

12

30

6

15

0

0

0

A%

Z

HB

A

KCU

1,2 %C

0,8

0,4

TIPURI  DE  OŢELURI

Oţeluri carbon

Oţeluri aliate

727C

E

G

K

P

1,0

1,4

1,2

0,8

0,6

0

0,4

0,2

TC

C

S

Au

Au+Cem’’

Au+Fe

Fe+Pe

Pe+Cem’’

Oţ. uz gen. ptr. construcţii

Oţeluri de scule

Oţeluri de calitate

Ptr. îmbunătăţire

Ptr. cem

OSC 7

OL 42

OL 30

OSC 10

OLC 25

OLC 10

OLC 45

OLC 60

OLC 20

160-220

110-160

80-100

HB

OSC 11

OL 52

OSC 13

OL 70

OL 37

|  | Marca |  | % C |  | Rt, N/mm2 (daN/mm2) |  |  |  | A, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OL30 |  | - |  | min. 310 (32) |  |  |  | 20 |  |
|  | OL32 |  | 0,15 |  | 310-390 (32-40) |  |  |  | 33 |  |
|  | OL34 |  | 0,17 |  | 330-410 (34-42) |  |  |  | 31 |  |
|  | OL37 |  | 0,19-0,25 |  | 360-440 (37-45) |  |  |  | 25-26 |  |
|  | OL42 |  | 0,25-0,31 |  | 410-490 (42-50) |  |  |  | 22-23 |  |
|  | OL44 |  | 0,22 |  | 430-540 (44-55) |  |  |  | 22-25 |  |
|  | OL52 |  | 0,20-0,22 |  | 510-630 (52-64) |  |  |  | 21-22 |  |
|  | OL60 |  | 0,40 |  | 590-710 (60-72) |  |  |  | 16 |  |
|  | OL70 |  | 0,50 |  | min.690 (min.70) |  |  |  | 11 |  |
| Clasa |  | Marca |  | C % |  | Trata- ment | Rt N/mm2 | A % |  | HB daN/mm2 |
|  |  | OLC10 |  | 0,07-0,13 |  | N | min. 340 | 31 |  | 131 |
| Pentru |  | OLC15 |  | 0,12-0,18 |  | N | min. 380 | 27 |  | 146 |
| cementare |  |  |  |  |  | N | min. 410 | 25 |  | 156 |
|  |  | OLC20 |  | 0,17-0,24 |  | CR | 490-640 | 20 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | N | min. 450 | 24 |  | 165 |
|  |  | OLC25 |  | 0,22-0,29 |  | CR | 540-690 | 19 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | N | min. 530 | 21 |  | 183 |
| Pentru |  | OLC35 |  | 0,32-0,39 |  | CR | 620-760 | 17 |  | - |
| îmbună- |  |  |  |  |  | N | min. 610 | 18 |  | 207 |
| tăţire |  | OLC45 |  | 0,42-0,50 |  | CR | 700-840 | 24 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | N | min. 640 | 16 |  | 218 |
|  |  | OLC50 |  | 0,47-0,55 |  | CR | 740-870 | 13 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | N | min. 670 | 14 |  | 229 |
|  |  | OLC55 |  | 0,52-0,60 |  | CR | 780-930 | 12 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | N | min. 700 | 14 |  | 241 |
|  |  | OLC60 |  | 0,57-0,65 |  | CR | 830-980 | 11 |  | - |

Oţelurile pentru beton

STNB ; SBP ; SBPA

| Profil | Simbol | C% | Rt, N/mm2 (daN/mm2) | A% | Îndoire  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neted | OB37 | 0,15-0,23 | 360(37) | 25 | 180 |
| Periodic | PC52 | 0,16-0,22 | 510(52) | 20 | 180 |
|  | PC60 | slab aliat | 590(60) | 16 | 180 |

SBPA

PC 60

PC 52

OŢELURI  ALIATE

Cr, Ni, W, Mo, V, Co, Mn, Ti, Si, Al

carburi, soluţii solide

Elemente

de aliere

%

S

Ti

E

Ni

Mo

Mn

Cr

Ni

Mn

Cr

Si

Mo

W

micşorează domeniul austenitei  oţeluri feritice

măresc domeniul austenitei  oţeluri austenitice

deplasează eutecticul şi eutectoidul

măresc duritatea feritei

micşorează tendinţa de creştere a grăunţilor cristalini

Clasificare : oţeluri slab aliate (< 5 %), oţeluri mediu aliate (5 - 10 %) şi oţeluri înalt aliate (> 10 %).

13 Cr Ni 30 ; T 30 Mo Cr Ni 14

Oţeluri speciale :

oţeluri inoxidabile - 18/8

oţelurile criogene, < -40C ; KCV > 27 j/cm2

oţelurile cu proprietăţi termice speciale : invar - 36 % Ni, platinit - 48 % Ni, elinvar -  36 % Ni şi 12 % Cr

oţelurile cu proprietăţi electrice speciale : fecralul (17 % Cr, 5 % Al) - 1100C iar cromalul (26 % Cr, 5 % Al) - 1200C.

METALE  ŞI  ALIAJE  NEFEROASE

# Conductivitate electrică şi termică

Rezistenţă la coroziune

Densitate mică

| Proprietatea | Unitatea | Cupru | Aluminiu | Zinc | Plumb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celula |  | CFC | CFC | HC | CFC |
| Densitatea | kg/m3 | 8920 | 2700 | 7140 | 11340 |
| Cond. termică | W/m K | 406 | 221 | 112 | 35 |
| Cond. electr. x106 | -1 m-1 | 58 | 38 | 16 | 5 |
| Tt | C | 1083 | 660 | 419 | 327 |
| c | N/mm2 | 69 | 35 | 104 | 7 |
| Rt | N/mm2 | 235 | 80 | 118 | 15 |
| A | % | 50 | 50 | 25 | 64 |
| Z | % | 70 | 80 | - | 80 |
| HB | daN/mm2 | 35 | 24 | 41 | 4,5 |
| E | daN/mm2 | 12500 | 7220 | 9400 | 1600 |
| KCU | J/cm2 | 180 | 70 | 80 | - |

CUPRU

Conduc : electrică şi termică ;

Rezistenţă la coroziune (Cu2O)

Alame (Cu + Zn) ; 80 % Cu - tombacuri

Bronzuri (Cu + Sn, Al, Pb) ; aliaje de antifricţiune

Cu + Ni (constantan, nichelina, manganina)

Cu + Ni + Zn (alpaca, argentan)

ALUMINIU

Conductivitate electrică 65 % Cu

Rezistenţă la coroziune (Al2O3)

Duraluminiu (Al + Cu + Mg + Mn)

Siluminuri (Al + Si)

ZINC

Protecţie împotriva coroziunii

PLUMB

Rezistenţă la coroziune (oxid şi carbonat de plumb) ;

apele moi şi apa caldă ; apă + CO2 (PbCO3 sau Pb(HCO3)2